混凝土油性脱模剂

长沙东科建材科技有限公司

—真诚为您服务！

混凝土油性脱模剂

我公司生产的DK-3型混凝土油性脱模剂适用于、水泥管厂、水泥管桩厂及各种水泥预制件的脱模。可广泛的用于水泥预制件及混凝土构件施工中的各种钢模，木模，竹模等。 该脱模剂PH值为中性、无毒，故对工人皮肤无刺激、对钢筋混凝土无腐蚀。此脱模剂具有良好的隔离性能，易拆模，拆模后可保持表面光滑平整，棱角完整无损。使用本脱模剂可减少气泡和表面缺陷的产生，并使混凝土外表光洁度高，是一种高效混凝土脱模剂。

理化指标

1.成份：不溶于水的有机高分子材料              2.性状：乳黄色油状乳液

3.PH值：中性7-8                              4.固含量:约30%

5.稳定性：长期保持稳定，在同行业中领先。      6.用量：12平方/公斤

使用方法

1. 涂刷脱模剂前将模板清理干净、不得有锈和混凝土垢。

2. 将脱模剂均匀地涂刷在模具上，随后方可浇注混凝土。

3. 涂刷脱模剂的模板，使用前应防止雨淋，如经雨淋，应重新涂刷混凝土脱模剂。

4. 使用本脱模剂的钢模，若长期不同，放置前应多涂上几遍，这样可以防止长期放置时模板生锈。

注意事项

1.切记，使用前应将本脱模剂拌均匀。

2.初次使用时模板基面一定要清理干净，须除去模板上的油渍及水份和混凝土残留等污垢，以防止钢模板生锈。用时应均匀涂刷,切不可漏刷。

3.已刷涂的模具应防止雨水冲洗及冰雪覆盖，否则应重新涂刷。

4.将脱模剂均匀地涂刷在模具上,即可浇注混凝土。

5.本脱模剂严禁加水稀释，如要稀释可以加少量柴油。

6.本脱模剂应储存于阴凉处，避免阳光直晒。

包装与贮存

1.本产品采用200公斤桶包装,可按用户要求进行包装。

2.贮存于阴凉、干燥、封闭窗器中，贮存期18个月，按非危险品类标准储运。

长沙东科建材科技有限公司                        电话：15616188528 0731-82661737

地址：湖南省长沙市芙蓉区恒达路51号             网址：www.csdongke.com