混凝土脱模漆简介

长沙东科建材科技有限公司

—真诚为您服务！

混 凝 土 脱 模 漆

该漆涂在模板上，涂膜坚硬，光亮，防腐防锈，涂刷一次能脱模4-6次；此外，该漆具有优异的附着力、硬度、韧性和耐碱耐磨性能，还解决了钢模板存放易生锈、混凝土表面有气泡、混凝土表面易污染、脱模清模困难等难题，有利于提高混凝土表面质量，达到“清水混凝土”效果。成型的混凝土呈仿大理石状，平整光滑，颜色一致，手感细腻，有光泽，无污染，并可多次重复使用，是创优质工程的首选材料。
    该产品广泛应用于高速铁路桥梁、公路桥梁、地铁隧道、水利大坝、电厂水塔等清水混凝土工程，涂刷于桥梁模板、柱模、墩模、大型钢模等表面具有良好的脱模性能。是高品质桥梁工程必选的脱模剂。

一、特点
    该模板漆涂膜坚硬，光亮丰满，耐水耐磨，防锈防腐，特别适用于对模板的保护及混凝土外观质量要求严格的工程，综合效益好。其特点为：
    1、保护模板，延长模板的使用寿命。该漆具有优异的防腐、防锈功能，可确保模板置于室外或阴雨天而不生锈。
    2、有利于提高混凝土外观质量，尽显混凝土“本色”，达到“清水混凝土”效果。成型的混凝土呈仿大理石状，平整光滑，颜色一致，手感细腻，有光泽，无污染，使混凝土制品外观质量上档次，是创优质工程的首选材料。
    3、漆膜表面光洁度好，自然形成瓷釉，易于脱膜和清理，提高工效。
    4、耐磨，附着力好，可多次重复使用。
    5、适用广泛，可用于钢模、木模、竹模等，并适用于蒸养环境。
    6、施工简单，涂刷一道即可。

二、主要性能
    1、干燥时间（小时）25℃：表干＜8，实干＜24
    2、耐磨性（500转加荷500g）＜3mg
    3、耐热饱和Ｃa(OH)2 80℃≥120h，不起泡，不脱落
    4、耐盐水性（3％ＮaCl）≥1个月，不生锈
三、使用要求
    1、基材必须干燥，使用前要进行清除浮尘（锈）、去除油污（蜡）等处理，以提高该漆对基材的粘结力。
    2、该漆施工刷涂为宜。环境相对湿度30~80%。
    3、涂膜厚度应适宜，过薄将影响脱模效果，过厚则不经济。最佳用量15~20m2/Kg。
    4、该漆实干后(约24h)方可进行混凝土施工。
    5、涂膜重复使用4~6次后，须去除旧漆膜，方可重新涂布。脱除旧漆膜可使用我们配套脱漆剂（特种脱漆剂，5~10分钟即可脱除旧漆膜，冲洗、擦净、晾干即可重新涂布)。
四、施工注意事项
    1、本漆容器切忌与水、酸、碱、醇接触，以免凝固。
    2、本漆需密封保存，防止渗水、漏气，用过的漆不能与未用过的合并，以免变质凝固。

3、本漆膜实干前不得雨水冲淋。
    4、环境温度低于15℃时，应掺加适量催干剂（掺量为8~10%）。
五、贮存
    密封存放在阴凉干燥处，贮存期1年。

脱模漆操作方法及施工注意事项
一．简易操作方法
    1.将模板彻底清洗干净，模板表面不得有混凝土垢、油、水、锈、污垢。如有用脱漆剂一定要特别注意将模板上得脱漆剂成分彻底洗干净。
    2.从桶内倒出少许脱模漆，而装脱模漆的容器不能沾有水分，尽量少倒一些，以免浪费。脱模漆出现白色，或者变稠，表示已经变质，从而不能使用，也不可讲剩余的脱模漆再倒入桶内。
    3.涂刷要均匀，不得漏刷，否则漏刷的模板会生锈，从而影响脱模漆的效果，并且要控制好厚度，尽量一公斤脱模漆涂刷25平方左右。太薄会影响光泽度并影响漆的强度从而沾模。
    4.在涂刷时尽量在早晚天气不高的情况下涂刷，而且尽量涂刷一次到位，减少来回涂刷的次数。要注意集中打磨集中涂刷。
    5.待漆膜干燥24小时后可浇筑混凝土，如果在天气特别干燥的情况下，可在施工周围洒水，增加空气中的水分，从而增加漆膜的强度。
    6.旧漆膜的清除可在拆模的同时进行，这样可以更快速清除旧漆膜。
二．施工注意事项
1.基底处理注意事项
    模板漆施工前对基底处理的要求如下：无锈、无油、清洁、干燥：
   （1）无锈：需要去除钢模板表面的浮锈、焊渣以及其他油漆，除锈时结合工地实际情况一般采用角磨机配钢丝球除锈即可，去除浮锈即可，原则上只需要处理一遍，锈蚀严重的可适当增加处理次数。
   （2）无油：需要去除钢模板表面的机油、色拉油和其他油漆，除油可采用去污力强的洗洁精。
   （3）清洁：涂刷模板漆前需要保持模板的清洁，表面上的一些浮尘可采用干抹布擦干净即可。
   （4）干燥：涂刷模板漆前需要保证模板表面的干燥，如果模板表面潮湿，会造成涂刷模漆后起泡以及表面没有光泽，影响混凝土表面的光洁度。
2.模板漆施工时注意事项
    基底处理达到要求后，即可进行模板漆的涂刷了，涂刷时需要注意以下要点：
   （1）天气情况：涂刷模板需要注意未来的天气情况，如果有雨水、结露、结霜等情况，切忌不能涂刷模板漆，否则模板漆在未成膜被雨淋的话，需要重新去除：在一般的情况下，模板漆半小时内即可表干，24小时实干后即可进行模板的吊装及浇筑混凝土；
   （2）涂刷的注意事项：涂刷工具可采用毛刷，滚筒及喷涂，我们推荐采用棕毛刷、滚筒以及羊毛刷；涂刷时注意不要流挂、漏刷。
   （3）模板在周转下一个墩身或箱梁时，模板漆上的浮灰一定要清理干净，以防止上面的浮灰影响到下一个墩身的外观。
3.安装模板及浇筑混凝土时注意事项
   （1）模板堆放时最好采用木垫块，吊装时尽量减少接触钢筋头，钢筋头将模板漆划伤后可能会影响表面观感。
   （2）浇筑混凝土时尽量不要让振动棒碰到模板漆，否则振动棒会将接触到的模板漆损坏。
   （3）一旦模板漆造成损坏从而造成局部脱落时，可采用100目的粗砂纸打磨掉松动的漆腊，然后用模板漆补刷补刷即可。
   （4）吊装模板前需要将模板表面的浮尘、泥巴等用布擦干净或用高压水枪冲洗干净即可。
4.模板漆达到周转次数后处理措施
    在正常的条件下，根据实践数据，一般周转在3次以上，工地现场保护好的有的已经可以达到周转4次以上，达到一定的周转次数后，模板漆表面可能已经显得有些粗糙，这样就需要进行脱漆处理，或是采用磨光机交原有漆膜打掉，切记不能在原有的漆膜上直接进行涂刷新的模板漆，否则周转次数会有受限制；脱漆剂可以采用我们配套的特种脱漆剂，或者在拆膜的时候边拆边用铲子铲。